深圳消委会公布皮鞋近四成抽检不合格  
    据了解，深圳市鞋类商品消费投诉近年来不断增多。来自市消委会的统计显示，相关投诉2008年为167宗（其中皮鞋81宗），2009年为216宗（皮鞋119宗），2010年为258宗（皮鞋117宗），2009年、2010年的同比增速分别达到29.3%和19.4%。其中，皮鞋投诉主要集中在断底、脱胶、掉皮、脱色等方面。
    本次试验中抽检的55批次皮鞋，均由市消委会工作人员会同市计量质量检测研究院专业抽样人员，在岁宝、天虹、茂业、太阳百货等商场随机购买，样品涉及国内28家生产企业。
    试验结果显示，55批次样品中，合格35批次，合格率63.6%；内在质量合格47批次，合格率85.5%。不合格项目包括帮底剥离强度、成鞋耐折性能、勾心抗弯刚度、勾心硬度、成型底鞋跟硬度、外底与外中底黏合强度、外底耐磨性能及标志。
    试验中，有4批次皮鞋不合格均与勾心抗弯刚度、硬度有关。如鹤山市振威鞋服皮具有限公司振威鞋厂生产的“利奥纳多”皮鞋勾心硬度不合格，鹤山市泰莱鞋厂生产的“卡丹路”男鞋心抗弯刚度、硬度均不合格。市检测院专家解释，钢勾心是在具有一定跟口高度的鞋类产品中起支撑作用的重要部件，鞋子穿在脚上平稳与否，一定条件下全靠勾心的作用。这两项指标不合格，会导致承受力差，出现勾心断裂现象，造成鞋子整体变形、穿着不稳定，严重时会使人崴脚、摔倒。女高跟鞋若存在这类问题更会对人身安全造成隐患。
    部分皮鞋的帮底剥离强度、成鞋耐折性能不合格，穿着时容易出现开胶、开裂现象。如广州市顶宏鞋业皮具厂生产的“英国保罗皮鞋”帮底剥离强度远未达到合格品标准，深圳市澳吉图鞋业有限公司生产的男鞋耐折性能不合格。
    本次试验还发现，有多达17个批次的样品标志不合格，占不合格比例超过30%。 
